光纤头接续故障原因分析

来源：互联网

当然再优秀和快速的非打磨光纤头端接工艺，仍然会因为操作不当或材料受损问题造成接续不良。可能导致出现的因素大致包括：a.污染、b.光纤碎裂、c.光纤的不良切割或折断、d.预置打磨光纤与切割光纤接续缝隙过大、e.过偏的光纤切割角度。

故障定位：a.污染(图一)

光纤连接头出现污染可能的原因有：

• 使用了受到污染的切割工具(通过无水酒精擦拭工具表面)

• 切割完成后再次擦拭了光纤(绝对不要在切割后擦拭光纤)

• 将连接头或光纤置于带灰尘的表面

• 处于满是灰尘的环境

• 插入已折断的光纤，用力过度

需要注意的是如果污染一旦被带入到光纤接头内部，特别是和接合凝胶接触后，将很难再被清除出来，这也意味着光纤连接头的报废。

图一表示污染的光纤

故障定位：b.光纤碎裂(图二)

可能导致光纤碎裂的原因有：

插入用力过度产生的光纤碎片污染

插入已折断的光纤引起碎裂

嵌入的光纤碎片将引起光纤缝隙和光学故障，并且嵌入的光纤碎片是很难被清除出来的，这种情况下光纤接头将报废。

图二表示碎裂的光纤

故障定位：c. 光纤的不良切割或折断(图三)

造成光纤切割不良或折断的原因有：

钝的或有裂口的切割刀锋 – 不能正常切割光纤

切割工具上弯曲的标尺舌在光纤上施加了过度集中的弯力

光纤弯折过多或者弯曲半径过紧

在切割中没有用力或者用力不足

当没有碎片产生或没有受到污染的情况下，这种故障允许光纤连接头被重新切割接续一次。

图三表示 光纤的不良切割或折断